Реставрация кожаной обивки

1) Очистить загрязненную поверхность Вы сможете, воспользовавшись средством LederReiniger MILD. Смочите щётку в тёплой воде, излишки воды стряхните. Нанесите чистящее средство на щётку и круговыми движениями в направлении от одного шва к другому очистите поверхность. Пену уберите сухой салфеткой. Важно, чтобы волокна ткани, используемой в качестве салфетки, не скатывались и не оставались на поверхности. После этого оставьте поверхность сохнуть на 20 минут.

2) Повреждённые участки протрите растворителем GLD-Losung. Для этого пропитайте салфетку небольшим количеством средства. Затем аккуратно протрите поверхность до появления на ткани следов краски (поверхность при этом станет клейкой). Оставьте поверхность подсохнуть на 10 минут. Если вместо специальной салфетки используется другая ткань, желательно, чтобы она была светлых тонов.

3) Удалить шероховатости кожи Вы сможете с помощью Leder Schleifpad Для этого зашлифуйте шлифпадом края поврежденных участков: трещин, порезов или царапин. Будьте аккуратны, чтобы не повредить нити швов.

4) Удалить с поверхности впитавшийся во время эксплуатации жир, а также пыль от шлифовки поможет обезжириватель для кожи Leder Reinigungsbenzin. Обильно пропитайте салфетку средством, протрите поверхность  и оставьте подсохнуть на 5 минут.

5) Покраска кожи с помощью краски Leder Fresh. Перед покраской бутылочку с краской необходимо тщательно встряхнуть! Краску необходимо нанести на губку, затем, круговыми движениями начиная от повреждённых участков нанесите краску тонким слоем. Количество наносимой краски зависит от цвета: светлый тон краски имеет меньший коэффициент контрастности, поэтому расход светлой краски больше. Каждый слой краски нужно подсушивать феном.

После покраски для выравнивания поверхности можно воспользоваться шлифпадом (Leder Schleifpad), особенно, если на коже до этого было много потёртостей. В случае, если цвет окрашенного участка отличается от цвета остальной поверхности - нанесите тонкий слой краски на всю поверхность.

После окрашивания оставьте поверхность высохнуть. Будьте аккуратными при окрашивании, чтобы не закрасить нити швов!

6) Защитить поверхность Вы сможете с помощью средства Leder Versiegelung. Перед применением бутылочку необходимо встряхнуть! Обильно пропитайте салфетку средством, круговыми движениями  нанесите на поверхность, равномерно распределив средство по всей поверхности. Наносите средство умеренно во избежание появления светлых разводов после высыхания. Не нужно втирать средство! Наносите мягкими круговыми движениями. Затем оставьте поверхность сохнуть (20-30 минут).

Чтобы на долгое время сохранить полученный после реставрации результат и защитить кожу от износа, необходимо наносить средство (предварительно очистив поверхность средством LederReiniger MILD) каждые 3 месяца - для водительского кресла, каждые 6 месяцев - для пассажирского и задних сидений.

Содержимое набора:

- Leder Reiniger "Mild" (125 мл.) - чистящее средство

- GLD-LOZUNG (150 мл.) - растворитель

- Leder ReinigunsBenzin (150 мл.) - обезжириватель

- Leder Fresh (150мл.) - краска

- Leder Versiegelung (150мл.) -защитное средство

- Leder Schleifpad (1шт.) - шлифовальный пад

- Щётка COLOURLOCK (1шт.)

- Губка (1шт.)

- Салфетка (1шт.)

- Инструкция